Technical Data Sheet

Декабрь 2008

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LOCTITE®     5188™     обладает следующими характеристиками:

| Тип химич. соединения | Эфир диметакрилата |
| --- | --- |
| Цвет | Красная флуоресцентная жидкость |
| Компоненты | 1-компонентный, не требует смешивания |
| Вязкость | Высокая |
| Механизм полимеризации | Анаэробный |
| Применение | Герметизация |
| Прочность | Средняя |
| Особые свойства | Высокая эластичность, сохраняется при воздействии высоких температур |

LOCTITE® 5188™ применяется для уплотнения небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами, например, литых деталей коробок передач и двигателей, допускается незначительная замасленность поверхностей. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями,  обладает хорошей адгезией к алюминию. При этом собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки. Продукт можно наносить как вручную, так и роботизировано, с применением соответствующего оборудования LOCTITE®.

СВОЙСТВА НЕЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

Плотность при t  25(C	1.1

Точка вспышки (TCC)                                          см.  MSDS
Вязкость при 25 °C, мПа-с (cP):
PK 100, PK 1, 2° Cone @ 20 s1	    11,000 -- 32,000LMS

Анаэробные уплотнители способны выдерживать небольшое давление в незаполимеризованном состоянии. Нижеприведенные данные были получены на незаполимеризованном продукте сразу после сборки пластины из стекла и кольца из дихромата цинка. Продолжительность подачи давления – 1 мин., выдерживаемое давление, MПа:

уплотняемый зазор 0.0 мм	0.05

уплотняемый  зазор 0.125 мм	0.03

уплотняемый  зазор 0.25 мм	0.01

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Скорость полимеризации на различных материалах

Скорость полимеризации зависит от материала уплотняемых поверхностей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на сдвиг на стальных пластинках с пескоструйной обработкой и на пластинах из  алюминия. Испытания проводились по стандарту ISO 4587.

Скорость полимеризации в зависимости от зазора

Скорость полимеризации зависит от величины зазора между уплотняемыми поверхностями. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на сдвиг на стальных пластинках с пескоструйной обработкой и на пластинах из  алюминия. Испытания проводились по стандарту ISO 4587.

TDS LOCTITE® 5188™, Декабрь 2008

Скорость полимеризации в зависимости от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающей среды. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на сдвиг на стальных пластинах с пескоструйной обработкой и на пластинах из  алюминия. Испытания проводились по стандарту ISO 4587.

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА:

Коэффициент термич расширения, K"1:
до стеклования	145*10 - 6

после стеклования	160*10 - 6

Температура стеклования, °C	105

Относительное удлинение при разрыве, %	186

Предел прочности на разрыв                                  N/mm2	4.24

(psi)	(610)

Модуль упругости при растяжении                         N/mm2	4.17

(psi)	(600)

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА:

После 24 ч, при 22 °C Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Сталь (GBMS)	N/mm2    >2.0LMS

(psi)       (>290)

Алюминий	N/mm2    >3.0LMS

(psi)       (>435)

После 72 ч., при 22 °C

Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Сталь (GBMS)	N/mm2	9.2

(psi)	(1,330)

Алюминий	N/mm2	7.0

(psi)	(1,010)

После 168 ч., при 22 °C Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Сталь (GBMS)	N/mm2	7.8

(psi)	(1,130)

Алюминий	N/mm2	8.0

(psi)	(1,160)

Герметизирующая способность

Испытание водой кольцевой прокладки с внутренним диаметром 50 мм и наружным 70 мм давлением 1.3 N/мм2 (13.5бар) на герметичность в течение 1 мин.
Уплотняемый зазор, mm:
низкоуглеродистая сталь	0.25

Сопротивляемость внешним факторам

Нижеуказанные данные испытаний показывают изменение  прочностных характеристик продукта при воздействии внешних факторов. Они не определяют уплотняющие свойства продукта.

После 7 суток, при 22 °C

Прочность на сдвиг, ISO 4587

Температурная прочность

Henkel Americas	Henkel Europe	Henkel Asia Pacific

+860.571.5100	+49.89.320800.1800	+86.21.2891.8863

For the most direct access to local sales and technical support visit: www.henkel.com/industrial

TDS LOCTITE® 5188™, Декабрь 2008

Температурное старение, Выдержка при указанных температурах и испытание при 22(C

Химостойкость

Выдержка при указанных температурах и испытании при 22(C Сталь (GBMS)

% от начальной прочности

Среда                              °C            100 ч       500ч    	1000 ч       5000 ч

Трансмисс.  масло           120          140           190          215           260

Трансмисс.  масло        150       165            270       250	          270

Моторное масло          120       170            210       250            	185

Моторное масло          150       190            245       270	          185

Неэтилиров. бензин    22         80             50        65	             30

Вода/Гликоль              87         85             90        65	             60

Алюминий

% от начальной прочности

Среда                                  °C       100 ч       500ч    	1000 ч       5000 ч

Трансмиссионное  масло   120       125	150            150	         160

Трансмиссионное  масло  150       135	125           170	          195

Моторное масло              120        155	170           190	          125

Моторное масло              150        160	185            190	         160

Неэтилиров. бензин       22         90           45            20           15

Вода/Гликоль                  87         35           25            35	           30

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Указания по применению:

- Для достижения наилучших результатов уплотняемые поверхности необходимо очистить и обезжирить.

- Продукт предназначен для уплотнения плотно   прилегающих фланцевых поверхностей.

3.Для наилучшего результата рекомендуется использовать автоматическое дозирующее оборудование LOCTITE®. Нанесение продукта производится непрерывным валиком или трафаретом на одну из уплотняемых поверхностей.

- Контроль герметичности может быть произведен низким давлением (до 0.5 бар) сразу после сборки на незаполимеризованном продукте.

- Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки.

Хранение:

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F to 82(F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не помещайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Henkel Americas	Henkel Europe	Henkel Asia Pacific

+860.571.5100	+49.89.320800.1800	+86.21.2891.8863

For the most direct access to local sales and technical support visit: www.henkel.com/industrial

TDS LOCTITE® 5188™, Декабрь 2008

Перевод единиц:

(°Cx1.8) + 32 = °F

kV / mmx25.4 = V / mil

mm/25.4 = inches µm/25.4 = mil

N x 0.225 = lb N/mmx5.71 = Ib/in N/mm2 x 145 = psi MPa x 145 = psi

N·m x 8.851 = Ib·in N·m x 0.738 = Ib·ft N·mm x 0.142 = oz·in mPas = cP

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля над проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.

Henkel Americas	Henkel Europe	Henkel Asia Pacific

+860.571.5100	+49.89.320800.1800	+86.21.2891.8863

For the most direct access to local sales and technical support visit: www.henkel.com/industrial

# Text boxes

Время полимеризации, ч

сталь

Алюминий

Время полимеризации, ч

Время полимеризации, ч

Время полимеризации, ч

Время полимеризации, ч

Температура, °C

Время, ч

Время, ч

% от полной прочности на стали

% от полной прочности на стали

% от полной прочности на алюминии

% от полной прочности на стали

% от полной прочности на алюминии

% прочности при 22 °C

без зазора

без зазора

сталь

алюминий

% от начальной прочности на алюминии

% от начальной прочности на стали